前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

喷丸的质量控制管理标准

1  范围

本文件规定了喷丸强化工艺的质量控制要求。

本文件适用于民机喷丸生产业务的执行。

本文件依据GLC140504制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

AMS2431  喷丸介质的一般要求

GLC231008  质量记录管理程序

GLC140504  特殊过程控制程序

GLC240606  员工岗位资格管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-65  喷丸报告

FM1405-66  喷丸工艺规程（首页）

FM1405-66.1  喷丸工艺规程（续页）

FM1405-67  喷丸工艺规程更改单

FM1405-68  弹丸及空气检测报告

FM1405-69  弹丸添加记录表

FM1405-70  喷丸强化曲线数据表

FM1405-71  旋片喷丸参数卡

FM1405-72  旋片喷丸报告

3.2  引用表格

FM1405-107  数控程序更改单

FM1405-24   压缩空气清洁度检查试验记录

4  术语和定义

4.1 自动化喷丸机

在喷丸工艺过程中不用手工控制喷枪和零件，即能完成喷丸过程的机器。

4.2  喷丸强度

一个标准阿尔门试片，当喷丸的覆盖率达到饱和状态时，按规定的测量方法测量所得到的弧高值。

4.3  覆盖率

受喷零件弹痕面积占据原始表面的百分数。

4.4  饱和点

为了获得有效的强度值、阿尔门试片必须喷到饱和状态，这时以双倍的时间喷丸,引起的弧高值增长不大于10％， 这个时间点就定义为饱和点。

4.5  阿尔门试片

阿尔门试片是专门用来测量喷丸强度的平板试片、材料为弹簧钢，尺

寸为76×19×t(t＝0.8mm；1.2mm；2.3mm)。

5  规定

5.1  设备要求

5.1.1  自动化喷丸机的最低性能

a）具有稳定重复产生所要求的喷丸强度的能力；

b）通过控制气压或离心力能保证干燥弹丸均匀流动；

c）用机械的方法移动零件通过弹丸流或弹丸流越过零件以获得均匀的覆盖率；

d）在机床运转过程中，具有筛分弹丸的功能，如喷丸机不具备这种功能则必须具备机外筛分装置；

e）当用压缩空气推进或提升弹丸时，应使压缩空气得到过滤，保证压缩空气无油无水；

f）能够控制喷丸时间和弹丸流量；

g）在工作过程中弹流量失调时，具有报警装置。

5.1.2  手工控制喷丸机

手工控制喷丸机应具备5.1.1条的a ）、b ）、e ）、g）各项功能。

5.2  弹丸要求

5.2.1  弹丸材质和弹丸筛分按AMS2431最新版本。

5.2.2  新钢丸应在喷丸零件前进行处理，喷丸硬钢板至少3个循环。（如客户有特殊要求，按客户要求执行。）

5.2.3  弹流量要求

检查弹流量时，每个喷嘴单独计算，检查1分钟自流量(不加气压、靠弹丸自动下落、单位为kg／min)各喷嘴间的自流量误差应控制

在10％之内。无法自流的设备，可加0.1MPa的气压。

弹流量检查由操作者、检验员共同进行，检查周期为每天工作开始之前，并将检查结果记入FM1405-65喷丸报告中。

5.2.4  弹丸粒度、破碎率、清洁度要求

弹丸粒度应符合AMS2431或客户规范的规定。对于弹丸破碎率，钢丸不能超过20％，玻璃丸不能超过15％。弹丸应干燥、无油、无水、无锈。

弹丸的检查工作应由操作者和检验员共同进行。在每批零件开始之前；连续工作8小时；或工作中间添加弹丸时均应进行检查，检查结果记入FM1405-68中。（如客户有特殊要求，按客户要求执行。）

5.2.5  机上弹丸储备量要求

机上弹丸储备量最低限额不少于送丸罐的3倍，否则应添加弹丸,当弹丸的添加量超过机上弹丸量的35％时，添加后应喷打无油钢板，以改善弹丸质量、喷打时间应确保机上弹丸循环三次。若每次添加弹丸量小于机上弹丸量的35％时，两次添加弹丸的时间间隔应确保机上弹丸循环三次。（如客户有特殊要求，按客户要求执行。）弹丸的添加及处理应有记录,内容填写在FM1405-69中。

5.3  空气清洁度的要求

空气清洁度是指在喷丸强化过程中作为动力驱动弹丸的压缩空气的清洁度。

空气清洁度的检查周期为每班生产前进行检查。检查方法为把一块最小尺寸为76.2mm×76.2mm的清洁镜子垂直置于距喷嘴203～254mm处，持续喷压缩空气15～30秒，如果镜面无油、无水、无尘即为合格。检查结果记入FM1405-24并抄写到FM1405-68。

5.4  强度及覆盖率的要求

5.4.1  检查周期

a）每批零件在喷丸强化开始之前（如客户有特殊要求，按客户要求执

行）；

b）当调整机床参数而影响强度值时；

c）连续工作8小时（如客户有特殊要求，按客户要求执行）。

5.4.2  强度的检查方法

a）按工艺规程规定的阿尔门试片的数量、装夹位置、喷丸参数时间喷打试片并测量强度；

b）将阿尔门试片装在模拟件上，模拟零件受喷状态进行喷丸，测量强度。

5.4.3  覆盖率检查

借助放大镜目视检查每个受喷零件表面的覆盖率。（放大镜倍数应符合客户规范要求）

5.5  零件喷丸前的制造要求

5.5.1  除悬挂耳片外，零件在喷丸前应完成所有机械加工工序。需要喷丸强化后去除的余量应特殊说明，喷丸强化工序应视为最后一道工序(不包括无损检查、涂漆等)。

5.5.2  喷丸之前，零件应按照顾客规定技术标准将锐边、尖角进行倒R处理，喷丸区域不允许有锐边、尖角。

5.6  执行喷丸强化操作员和检验员的资格要求

执行喷丸强化的操作者和检验员必须经过培训并取得上岗证方可上岗。上岗证有效期按程序GLC240606执行。（如客户有特殊要求，按客户要求执行。）

新增人员必须经过培训、考核获得上岗证后方可上岗，但必须在熟悉操作者指导下实习30个工作日后，方可独立操作。

5.7  工艺规程的编写控制

工艺员按照顾客提供的工艺规范编写工艺规程，关键/重要零件的工艺规程需经主管部门审批。工艺规程编制使用表格FM1405-66和FM1405-66.1，工艺规程更改使用表格FM1405-67。旋片喷丸编制使用

表格FM1405-71和FM1405-72。当顾客有要求时，工艺规程应提交顾客批准。

工艺员按照图纸给出的强度、覆盖率要求，与操作者一起喷打强度、覆盖率曲线，并绘制强度曲线，填入FM1405-70，确定机床调整参数后，进行工艺规程的编写工作。工艺规程应包括下列内容:

— 喷丸前零件的检查、除油；

— 开机前的准备及注意事项;

— 机床调整步骤及内容；

— 校对机床调整参数；

— 阿尔门试片的数量及位置(可附草图)；

— 正式零件的喷丸步骤；

— 喷后的检查与清理；

— 防锈处理(如果要求)。

5.8  喷丸程序控制

5.8.1  喷丸程序的命名

喷丸试片和零件的程序的编号必须是唯一的。版次标记符号A，B，C……；AA，AB，AC……；BA，BB，BC……（其中I、O、Q、S、X、Z不得使用），并按次顺序编排，不得中断。

5.8.2  喷丸程序的编制

工艺员根据图纸和相应规范要求，编制试片和零件喷丸程序（每个零件一份），程序应以书面形式打印并经质保审核和单位技术负责人批准的程序为有效程序。

5.8.3  喷丸程序的保存与传递

5.8.3.1  信息管理员负责保存、复制、发放有效的喷丸电子程序。

5.8.3.2  信息管理员负责将有效的喷丸程序在计算机内或介质上做出定期备份，期限为一个月，并存放在喷丸程序专用存放区内。现行有效的喷丸程序及其备份必须分别存放在两个不同的建筑物内。喷丸程

序的备份必须设置密码保护，只有信息管理员有权访问。

5.8.3.3  喷丸程序换版时，旧版程序必须由信息管理员保存到专用的喷丸程序介质或计算机中。旧版喷丸程序的保存必须设置密码保护，只有信息管理员有权访问，且保存介质标识签上必须标识有“作废”字样。旧版的喷丸程序只保留一份。

5.8.3.4  有效喷丸程序和旧版喷丸程序必须存放在两个不同的区域并分别作出标识。有效喷丸程序存放区必须明显标识有“有效喷丸程序存放区”字样。旧版喷丸程序存放区必须明显标识有“旧版喷丸程序存放区”字样。

5.8.3.5  有效的喷丸程序由工艺员交给生产厂信息管理员备份及管理。

5.8.4  喷丸程序修改的规定

5.8.4.1  完成首件并获得批准的有效程序应禁止没有授权的更改。

5.8.4.2  如果出现设计更改、工艺状态更改、程序优化等情况，工艺员必须更改喷丸程序。

5.8.4.3  更改后的喷丸程序必须经质保审核和单位技术负责人批准方为有效程序。

5.8.4.4  由工艺员将更改的有效喷丸程序、表格FM1405-107交给信息管理员。

5.8.4.5  工艺员负责更新工艺规程等工艺文件中的相关信息。

5.9  喷丸质量的检验控制

5.9.1  操作者操作时，检验员必须跟产检验，并验证自动喷丸程序的正确性和有效性，即操作与检验同步进行。

5.9.2  禁止有损于喷丸产生的残余应力的加工操作和处理。喷丸后，材料的去除应符合客户规范或图纸或更严格的客户要求。

5.9.3  零件如需无损检测，必须在喷丸前完成。

5.9.4  喷丸后24小时内如无法完成表面处理，需用防锈油进行油封，

如客户有其他规定，应按客户要求进行处理。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。