前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

工艺溶液警告限度和分析周期管理标准

1  范围

本文件规定了工艺溶液警告限度的建立及分析周期的确定和调整。

本文件依据GLC140504制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140504  特殊过程控制

3  表格

3.1  规定表格

无

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

4.1  特征

一个溶液或液体的一种专门属性，如浓度、粘度等。

4.2  限制

一种特征必须加以控制的数值（如：100ppm ，最大值等）。

4.3  规范的限度

根据某些规范如客户工艺规范，军用标准等，对一特征所要求的数值。

4.4 警告限度

为确定试验周期对一特征所要求的数值。

4.5  范围

某一特征的数值可能变化的范围。

4.6  规范范围

规范中上下限之间的范围。

4.7  控制范围

对下降性数值是指警告限度和规范上限之间的范围，而对上升性数值是警告限度和规范下限之间的范围。

4.8  警告范围

是指已超过控制范围但仍在规范的范围之内。

5  规定

5.1  警告线的确定

5.1.1 如槽液或液体使用后其特征数值要降低（如酸蚀溶液浓度使用后降低），其警告限度一般应在最低规范限度以上10%。

5.1.2 如槽液或液体使用后其特征数值增加（如镀铬溶液中的三价铬），其警告限度一般应在最高规范限度以下10%。

5.1.3 如一特征只给出一最大值（例如杂质最高量），则警告限度应是0.90 乘最高规定限度。

5.1.4  如一特征只给出一最小值，则警告限度应是1.1乘规范限度。

5.1.5 油封槽液的特征应控制在规范限度内，而不需建立控制范围。

5.2  分析周期的确定和调整

5.2.1  在保证满足客户规范规定的前提下,所有溶液和液体应根据特征数值变化的速率按表1级别之一进行取样分析。

表1

| 级别 | 周期 |
| --- | --- |
| A | 每班两次 |
| B | 每班 |
| C | 每日 |
| D | 每周两次 |
| E | 每周 |
| F | 每两周 |
| G | 每月 |
| H | 每两月 |
| J | 每季度 |
| K | 半年 |
| L | 每年 |

5.2.2  最初类别应根据客户规范、供方建议、槽子尺寸及经验确定。

5.2.3 当溶液或液体要试验一个以上的特征时，如果每个特征是单独试验的，则每个特征的试验可以是不同周期的，如果不能单独试验，则试验周期应是所要求试验周期最频繁的。

5.2.4 当一个特征连续5次试验结果在控制范围内，试验周期可以降低一级。

5.2.5 当某一特征连续10次的试验结果中有2次试验结果在该已知特征的警告范围内，则试验周期应提高一级或更多，以确保符合规范要求。

5.2.6  当一次试验结果表明其特征在规范的范围之外，在未采取纠正措施之前，停止使用此溶液或液体。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

无