前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

铝合金钣金零件冷藏管理标准

1  范围

本文件规定了铝合金钣金零件冷藏及其生产记录的控制和要求。

本文件适用于民机生产铝合金钣金零件冷藏管理业务的执行。

本文件依据GLC140504制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140504  特殊过程控制管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1规定表格

无

3.2引用表格

FM1405-73  铝合金冷藏记录

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  零件冷藏的规定

5.1.1  冷藏必须按工艺规范规定的时间和温度范围执行。

5.1.2  必须保证(固溶处理和冷藏之间)在工艺规范所规定的最大转移时间内完成冷藏。

5.1.3  FM1405-73保管者要严格按工艺规范所规定不同材料、不同温度的不同冷藏时间来控制零件和板料的冷藏时间。对超出时间规定的零件和板料应通知钣金成形操作者在加工后需对其进行渗透检查。

5.2  冷藏零件生产记录的规定

5.2.1  填写铝合金冷藏记录FM1405-73时，内容需准确，字迹需清晰。

5.2.2  钣金成形操作者从冷藏设备中每次取出的零件数量应和签字记录的实际数量相等，取出的零件应在工艺规范规定的时间内（在室温下累积）成形完毕。

5.3  渗透检查的规定

5.3.1  严格执行工艺规范、对超过工艺规范规定的冷藏时间或室温下成形时间规定的零件或板料进行渗透检查。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。