前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出,科技创新部起草。

本制度由科技创新部负责解释。

密封控制管理标准

1  范围

本管理标准规定了密封胶领用的控制要求。

本管理标准适用于民机生产。

本管理标准依据GLC140506的要求制定。

2  规范性引用文件

GLC140506  工艺过程管控管理程序

GLC14020202  物流配置执行管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

GLC260902  测量设备的计量确认管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-22  密封胶使用跟踪卡

FM1405-23  配胶记录表

FM1405-24  压缩空气清洁度检查试验记录

FM1405-25  器材使用单

3.2  引用表格

FM1405-82  温度湿度检查记录表

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  各生产单位技术室工艺员负责提出生产过程所需的密封胶定额，报到数字工程部数据管理室。

5.2  各生产单位生产控制室计划员按定额领取和保管密封胶。

5.3  零件生产单位生产控制室计划员可以到装配生产单位领取密封胶，当密封胶用量较大时，也可以到物流仓储中心领取密封胶。

5.4  数字工程部数据管理室技术员负责发出材料定额。

5.5  生产运营部器材采购室采购员负责密封胶的采购。

5.6  物流仓储中心保管员负责密封胶的入库及出库。

5.7  人员资格

凡与密封胶的配制和使用有关的操作人员和检验人员都应根据相关项目的工艺规范，进行专门培训和考核，并取得上岗资格证。

5.8  材料控制

5.8.1  必须使用规范、图纸或手册中规定的密封材料（包括密封胶、溶剂、清洗剂、擦布等）和密封工具。

5.8.2  密封材料的贮存按 GLC14020202 要求执行，项目有特殊要求的按客户相关规范执行。

5.9  设备控制

5.9.1  清洁用压缩空气不应含有油、水或固体颗粒。空气清洁度检查按相关规范要求，应每班生产前进行检查，并填写表FM1405-24。

5.9.2  密封胶贮藏设备（如冰箱）应按要求检查温度均匀性等，并贴合格标签。

5.9.3  温度计和湿度计应按GLC260902定检，温标精度要求在±2％内，贴合格标签。密封胶配制用的量具，如天平、量杯等应按GLC2609

02定检，误差在±5%内为合格，贴合格标签。

5.9.4  硅酮类密封胶专用的密封工具和设备应作永久标记“仅用于硅酮加工”，并且单独存放，不得与其它物品、其它密封工具和设备混放在一起。

5.9.5  设备的维护保养应专人负责。

5.10  环境控制

5.10.1  密封胶的配制、冷冻/解冻、涂敷、固化，以及结构件表面清洗的环境应无油污、灰尘、金属碎屑等多余物。

5.10.2  按相关规范，密封胶的配制、解冻、涂敷、固化区域，应每天检查温度和湿度，并用表FM1405-82记录。

5.11  使用过程控制

5.11.1  进行密封操作前，必须检查所要密封的结构件中是否含有多余物。

5.11.2  密封材料的管理、发放及密封胶的配制、贮存、使用应严格按照相应的材料标准、工艺规范进行。配制后的密封胶在发放前，配制者应填写FM1405-22对其进行标识，并贴在现场使用的容器上，同时填写FM1405-23。

5.11.3  涂密封胶的结构件的温度要求大于10°C（即50°F）。

5.11.4  已涂密封胶的结构件表面在固化前要防止油脂、灰尘、金属碎屑等多余物的污染。

5.11.5  如果客户工艺规范对涂胶操作环境有要求时，应满足客户工艺规范要求。

5.11.6  报废的密封胶，按公司相关环保规定处理。

5.11.7  密封胶及生产现场使用的其他化学品可能是有毒的或易燃的，操作时要注意安全，佩戴防护用具。

5.11.8  各生产单位领用密封胶填写表FM1405-25。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按标准文件GLC231008要求执行。