前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

集中下料工艺管理标准

1  范围

本文件规定了金属原材料集中下料的要求。

本文件适用于金属原材料下料的执行。

本文件依据GLG1404制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4458.1  机械制图-图样画法

Q∕SACC 80011  机械加工材料定额标准

Q∕SACC 80012A  钣金材料定额标准

GLC140508  零组件供应状态表的编制管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

GLG1404  制造工艺策划管理

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

4.1原材料

用于制造产品或毛料的材料，例如板料、型材、锻铸件、棒材和管材等。

4.2  毛料

用于制造零件，并按零件特性分割成规定形状、尺寸的工艺用料。

4.3  集中下料

指根据下料计划，对下料方法、下料任务集中管理，减少下料设备数量，提高设备利用率和材料利用率，减少下料人员配备，降低成本的管理模式。

4.4  二维码

又称二维条码，是在一维条码的基础上扩展出的一种具有可读性的条码。可以通过设备扫描进而识别条码所记载的二进制数据，获取其所包含的信息。

4.5  套裁

套裁是在一块毛料上生产两件或两件以上不同零件的下料方式，这些零件的原材料具备相同的材料牌号、状态、规范和规格。

4.6  随形料图

在材料定额管理中，针对加工特定形状（如C型框）零件时采用普通定额方法比较费料而按零件外形加上一定余量确定零件定额的技术图纸或数模，一般按零件毛料加上试验料块需求单独发图，在材料定额中按类似锻件图号规则进行管理。

5  规定

5.1 定义毛料

5.1.1 毛料制定人员应以最经济的方式，制定满足产品图样、技术要求的毛料形状和尺寸，充分考虑成组、套裁等技术方案。

5.1.2 套裁方案需绘制套裁图，工艺余量按企业标准Q∕SACC 80011和Q∕SACC 80012A，原材料利用率须达90%以上。

5.1.3 对于外形规整的板材产品，可选用矩形毛料。

5.1.4 对于零件结构弧度大，材料利用率小的板材零件，例如弧形框、L形零件等，毛料制定人员须编制毛料状态表或/和毛料数据集，明确下料余量、工艺凸台及耳片孔等技术要求。

5.1.5 毛料数据集按零件外廓形状偏移一定的工艺余量，余量按企业标准Q∕SACC 80011和Q∕SACC 80012A。

5.1.6 毛料数据集的编号规则：MGY-零件图号-版次。

5.1.7 随形料图编号原则：图号（可以弱化构型）-SXL-版次。举例说明：5382C06003G74的随形料图号：5382C06003G7X-SXL-A。

5.1.8 当随形料图对应零件发生构型更改时，材料定额主管人员注意核查随形料图是否需要更改。

5.1.9 套裁图、毛料状态表、毛料数据集由毛料制定人员和主管领导编审，下料工艺人员和主管领导审签。

5.2 排料要求

5.2.1 统一筹划各项目下料工作，制定下料计划，对原材料下料进行整体规划。

5.2.2 集中下料按标准尺寸原材料进行排样。

5.2.3 下料工艺人员依据毛料信息和生产计划，汇总统计同材料信息表，结合毛料信息及原材料标准尺寸，以大小搭配、长短交叉、先大后小等进行排样，从源头减少下料余料。

5.2.4 下料工艺人员编制下料工艺规程或典型工艺规程。

5.2.5 下料排样图可通过制图软件绘制，按GB 4458.1中规定的第一角

投影法绘制。

5.3 下料

5.3.1 准备要求

5.3.1.1 下料前应检查原材料外观质量，如有弯曲变形、锈蚀等，应先校正、去污、清除锈迹等，检查合格后方可进行下料。

5.3.1.2 划线前原材料表面应平整，如有影响划线准确度的变形存在，必须先行矫正后方可划线。

5.3.1.3 划线时应避免产生磕碰、划伤。

5.3.1.4 下料后，必须对毛料进行清理，确保毛料无锐边、毛刺等易伤人要素。

5.3.2 板材下料

5.3.2.1 下料部门根据生产计划，对同项目、同材料牌号、同状态、同规范、同规格的毛料统筹规划、集中搭配进行排样、指导操作者下料，以毛料形式供给使用单位。

5.3.2.2 L形或A形件等轮廓互补件以套裁为主，大弧度零件按毛料数据集下料。

5.3.2.3 若技术文件或工艺文件有特殊极限偏差要求，则优先按技术文件或工艺文件执行。

5.3.3 型材下料

5.3.3.1 型材下料前，首先应检查材料的直线度，以及因运输、吊装等原因造成的变形缺陷，如有变形，应适当校正，方可下料。

5.3.3.2 采用长短搭配，尽可能减少余料尺寸。

5.3.4 棒材、管材下料

5.3.4.1 下料前检查材料外观质量（按各项目要求执行）。检查直线度，如变形需先适当校正后下料。

5.3.4.2 采用长短搭配，尽可能减少余料尺寸。

5.3.5 下料公差要求

5.3.5.1 长度和宽度方向允许偏差+2.0mm。

5.3.5.2 边缘缺棱不大于1.0mm。

5.3.5.3 端面垂直度不大于1.0mm。

5.3.5.4 划线偏差值为尺寸偏差三分之一。

5.3.5.5 毛料数据集下料，极限偏差为+2.0mm。

5.4 标识管理

5.4.1 为保证追溯性，使毛料和零件号一一对应，保证一料一号，建立编号规则如下：单件或成组加工毛料：零件号+大写字母M+零件数量，例：5292C11031G71M1；套裁加工毛料：项目代号-套裁内主要零件号-零件项数-零件件数-套裁图版次。

5.4.2 毛料采用二维码标签进行标识，利用背胶将标签粘贴在原材料表面，尽可能粘在可见且不易受损区域内。

5.4.3 二维码内容包含毛料编号、材料牌号、材料规范、材料规格、炉批号（锻铸件号）、质量编号、成组数量、零件生产厂/供应商名称。

5.4.4 二维码标签选用PET材质，要求防水、防油、防腐，有背胶。二维码标签要保证清晰可读。确保标签粘贴持久、牢固，不脱落、不卷曲、不变形，移除时无残迹。

5.4.5 二维码尺寸不小于4mm×4mm，不大于30mm×30mm，在保证清晰可读前提下，根据毛料粘贴区域实际尺寸可进行调整。

5.4.6 下料操作人员在下料后马上粘贴二维码标签，防止混料。

5.4.7 从下料、直至交付全过程必须有标签跟踪。无标签毛料应及时隔离，并按不合格品处理。

5.4.8 如尺寸有限无标签粘贴位置，可将毛料放入包装袋内并密封，将标签粘在包装袋上。

5.4.9 已粘标签的毛料摆放时，标签处应避免放置其他毛料或做好保护，以防模糊或损坏。必要时，可用透明胶带进行保护。

5.4.10 对于棒材、管材、型材，每根都需要粘贴标签。如成捆交付，至少在捆扎材料两端粘贴标签。

5.4.11 当有材料纤维方向要求时，使用标记笔在毛料平行纤维方向画直线和箭头进行标识。

5.5 储存及保护

5.5.1 一般要求

5.5.1.1 收到原材料包装箱后，应立即检查箱体是否存在机械损伤和水污染，一经发现，应开箱检查所有原材料是否存在损坏。

5.5.1.2 无损伤的情况，应至少打开一箱进行损伤检查，保证原材料质量。一旦发现有损伤材料或缺陷材料，需全批进行检查。

5.5.1.3 对于有防锈油要求的项目，应进行防锈油处理检查。

5.5.1.4 缘条、带板、蒙皮、型材类（尺寸大于50cm）材料：这几类零件外形一般都较为复杂、尺寸较大、质量要求较高，要求单独包装、隔离存放或者采用专用的托架、箱子进行防护。

5.5.2 毛料存储

5.5.2.1 库房应具有完备的防火、防潮、防漏电等安全设施，温度保持在10~35℃，相对湿度保持在35%~75%，每日工作开始和结束时，测量室内温度和湿度并记录。

5.5.2.2 库内保持整洁，用润湿的拖布清扫地面，禁止用水刷地或干扫地面。

5.5.2.3 毛料存放地点应远离水、油、溶剂等易造成腐蚀的液体或气体，远离热源和防止阳光直射，并且与墙壁之间距离不小于40cm。

5.5.2.4 无标签的毛料不允许入库。毛料应存放于高于地面的料架或自制台板上。料架材质采用金属或湿度不大于18%的木材，涂漆防护。

5.5.2.5 不同类别毛料应分开存放，按顺序放置在不同的料架上，并在料架上挂标签进行标记。

5.5.2.6 毛料检验、存储、搬运及保护时应戴洁净的白色棉布手套。

5.5.2.7 毛料发放按先入库先发放的原则。

5.5.3 毛料保护

5.5.3.1 在所有存储、加工和运输期间，毛料应采用塑料薄膜保护或采用牛皮纸隔离保护。涂油的材料，应采用防油纸进行隔离。隔离纸应超过板料或薄板每个边缘至少50mm。

5.5.3.2 工作台上应覆盖有波状纸板，多孔的塑料垫，橡胶垫，或等效的物品。不应使用毡制品或其它易保留碎屑的材料。工作台和工具应经常清洁，确保无砂粒、灰尘和碎屑。

5.5.4 原材料油封要求

5.5.4.1 有防锈油涂覆要求的原材料，应每六个月进行一次检查，检查油膜覆盖率、干透性、锈蚀、腐蚀痕迹等。一旦发现不符合，按各项目要求进行处理补救，超出项目文件要求的情况按不合格品处理。

5.5.4.2 从事油封工作的人员应培训考试合格，持证上岗。

5.5.4.3 油封工作现场应设有通风设备，禁止明火。

5.5.4.4 原有油封层的铝板、铝管、铝型材，入库后不重新油封。

5.5.4.5 无油封的裸铝板、铝管、铝型材，入库存放应首先进行油封，并且应在入库6个月内完成油封工作。

5.5.4.6 厚度在0.8~4mm（有特殊要求的应按其相关文件要求进行防护）油封的铝板（无论是裸铝还是包铝），在发往生产厂之前，应先进行启封。然后再使用各项目规定的防锈油进行油封。

5.5.4.7 厚度在0.8mm以下的特薄铝板，超出1.5m宽度的蒙皮铝板（包括包铝板）不油封（有特殊要求的应按其相关文件要求进行防护），允许在原包装箱中存放，包装箱应放在通风良好的地方并防止漏雨，禁止在其周围地面洒水。

5.5.4.8 钢管、冷拉钢棒、钢索、钢丝和厚度4mm以下的冷拉钢板应进行油封（有锈蚀应查明原因，除锈后油封）。

5.5.4.9 钛合金及其锻件、不锈钢板、不锈钢棒、铜合金及其棒材、铝块、铝铸件、铝棒、铝锻件不进行油封。

5.5.4.10 板材油封后，竖立在材料架上，每张板材两面各贴一层石腊纸，最外层可再用石腊纸覆盖。成卷的丝材、棒材、管材外表面应包一层石腊纸。

5.5.4.11 对入库保管的原材料应进行定期检查，油封的原材料应在封存期到期后，取每批材料的3%~5%进行表面质量检查，如果质量完好，可继续存放一年，到期后应全部启封并重新油封。

5.5.5 原材料启封

5.5.5.1 启封方法应选择适当，应考虑库房设备、材料形状、尺寸大小、材料的耐蚀性，采用启封机启封要慎重。

5.5.5.2 原材料可以直接用蘸有少许航空洗涤汽油的布块擦干净。

5.5.5.3 用启封机启封时，将启封机水温调至80℃左右，启封后用干燥的、干净布块将水分擦干。

5.5.5.4 用洁净的布块将原材料整个表面擦干净，在室温下自然干燥15~20分钟或用经油水分离器过滤的压缩空气吹干。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。