前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部起草。

本制度由科技创新部负责解释。

复合材料制件装配过程防护管理标准

1  范围

本管理标准规定了复合材料制件装配过程防护要求。

本管理程序适用于民机生产。

本管理标准依据GLC140506的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC120713  工艺现场管理程序

GLC14080306  多余物控制管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1  规定表格

无

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  一般要求

5.1.1  人员

从事复合材料制件在装配过程中的周转、存放、装配操作的人员应经过培训。

5.1.2  环境

5.1.2.1  工作场地应洁净，不应存在非工作用的其它物品。

5.1.2.2  室内应通风良好。

5.1.3  设备与工装

5.1.3.1  设备

5.1.3.1.1  复合材料制件加工、运输的设备应完好。

5.1.3.1.2  设备操作平台上应保持干净整洁，不得堆放杂物。

5.1.3.1.3  数字化集成装备应确保控制系统状态良好，防撞、限位等传感器信号正常，轴承、活动面等运动区域无多余物。

5.1.3.2  工装

5.1.3.2.1  工装操作平台应保持干净整洁，不得堆放杂物。

5.1.3.2.2  工装接触复合材料制件的部位应进行保护，且不得影响工装定位功能。

5.1.3.2.3  对工装不易进行保护的部位应做明显标识。

5.1.3.2.4  压紧器与复合材料制件接触处应有垫片、胶垫、毛毡等隔离防护。

5.1.3.2.5  使用工作梯时应确保工作梯支撑稳固。

5.1.3.2.6  移动工作梯等应有专人指挥。

5.1.3.2.7  托架接触复合材料零组部件的部分应有防护，且无多余

物。

5.1.3.2.8  起吊复合材料壁板时，吊具应可靠地固定壁板，推荐选用真空吸吊方法。

5.1.4  安全防护

5.1.4.1  加工复合材料制件过程中产生的粉尘应通过吸尘系统进行集中处理，不得污染环境。

5.1.4.2  人员在复合材料制件上移动行走时，应注意踩踏部位警告标识。

5.1.4.3  复合材料零组部件移动前应对锐角部位进行保护或标识，避免移动时产生磕碰损伤。

5.2  工艺要求

5.2.1  总则

5.2.1.1  装配现场应最大程度延用复合材料制件原有防护或包装。

5.2.1.2  复合材料制件在制孔、修切等操作过程中，应拿稳抓牢工具，防止滑落、掉落，砸伤产品。

5.2.1.3  应提前对复合材料组件可踩踏或禁止踩踏区域作出标识。

5.2.1.4  装卸、搬运作业场地应平坦宽敞，装卸、搬运组部件通道及空间应畅通无干涉。

5.2.1.5  复合材料零件、组件的临时存放应符合GLC120713。

5.2.2  存放防护

5.2.2.1  无底漆的复合材料制件应覆盖碳填充聚乙烯膜、中性牛皮纸等保护材料进行遮光。

5.2.2.2  复合材料制件在装配现场停放时，应保留原有防护或包装。

5.2.2.3  复合材料制件的尖角部分和凸起应进行防护，如：使用硅橡胶角保护器、边缘保护条带以防止碰撞，或使用中性牛皮纸、聚氯乙烯薄膜包覆，防水胶布、白胶布、亚麻线配合固定等。

5.2.2.4  复合材料制件的口盖孔、通过孔等开口部位应进行防护，

如：采用开口防护条带、防水胶布、白胶布配合聚氯乙烯薄膜，等保护材料。

5.2.2.5  复合材料制件表面的应进行防护，如:表面覆盖聚苯乙烯泡沫板、包扎亚麻线、层间加衬海绵橡胶板等方法。

5.2.2.6  复合材料零组件应离地存放，如:存放在零件架、托架、零件柜等器具上。零件架、零件柜等器具表面应垫放中性牛皮纸、橡胶板、硅胶板等进行防护。

5.2.2.7  复合材料部件应存放在预设的安全场地，并使用专用放置架或托架，存放过程应防尘、防火，可使用聚乙烯塑料布、碳填充聚乙烯膜、尼龙布等材料覆盖产品。

5.2.2.8  复合材料制件在放置时应按照材质等进行分类、定置存放，防止零件磕碰，如:碳纤维复合材料避免与铝合金接触等。

5.2.3  周转(搬运)防护

5.2.3.1  放置复合材料制件时，应摆放在垫有聚苯乙烯泡沫板、海棉橡胶板、橡胶板等材料上，放置应平稳、固定牢靠，避免振动和碰撞损伤零组件。

5.2.3.2  周转(搬运)小尺寸的复合材料零组件时，可放到各式聚乙烯袋或盒子中进行搬运，防止磕碰或丢失。

5.2.3.3  复合材料制件在周转(搬运)时必须摆放平稳、固定牢靠，应做到轻拿轻放，严禁相互磕碰。

5.2.3.4  从室外转移无底漆的复合材料制件过程中，应在复合材料制件上方覆盖碳填充聚乙烯膜、中性牛皮纸等保护材料进行遮光。

5.2.3.5  用托架周转时，复合材料组部件应放置正确、固定可靠，应有专人指挥，牵引拖动应平稳缓慢，避免组部件振动或磕碰到周边物体。

5.2.4  装配过程防护

5.2.4.1  装配过程应优先延用复合材料零组件自带防护材料，因装配

操作去除的保护物，在装配完成后应尽可能恢复。

5.2.4.2  应提前对复合材料组件可踩踏或禁止踩踏区域作出标识。

5.2.4.3  复合材料制件不允许敲修，避免强迫装配。

5.2.4.4  在装配操作前，对复合材料制件非装配区域可使用背胶保护纸、中性牛皮纸等进行保护，防止装配过程中划伤产品表面。

5.2.4.5  复合材料零组件的锐角、边缘、零件或其重要部位用硅橡胶角保护器、边缘保护条带、塑料防护盒等材料保护，防止磕碰。

5.2.4.6  口盖、口框等开口部位应沿开口边缘一周使用边缘保护条带或开口防护条带等材料保护，避免踩踏磨损及磕碰。

5.2.4.7  禁止工具、工具盒、标准件盒或其它可能造成表面损伤的物品直接放置在复合材料零组部件表面上，应使用硅橡胶防护垫、橡胶板或硅胶板等材料进行隔离。

5.2.4.8  工具应采取防跌落措施，施工通路可使用硅橡胶防护垫进行铺贴保护，如：硅橡胶防护垫；施工部位局部区域可使用硅橡胶防护垫、塑料保护垫或塑料保护垫(梳形)进行防护，如：5mm厚度硅橡胶防护垫；施工时应握紧扶稳工具、零件等，防止掉落损伤产品。

5.2.4.9  移动风带时避免在产品表面拖拉，避免划伤复合材料制件表面。

5.2.5  登机作业防护

5.2.5.1  应用中性牛皮纸、聚氯乙烯薄膜、防水胶布、白胶布、亚麻线、硅橡胶角保护器、边缘保护条带、硅橡胶防护垫等材料保护飞机锐角、边缘等部位。

5.2.5.2  应提前对复合材料组件可踩踏或禁止踩踏区域作出标识。

5.2.5.3  应优先保留组部件自带防护材料，因登机作业去除的保护物，在作业完成后应尽可能恢复。

5.2.5.4  上机的工具应用布袋、工具包等用具盛装。

5.2.5.5  上机人员应带规定防护用品，穿厚底防滑软质鞋套，作业人

员出入通路，可采用2mm厚度硅橡胶防护垫等材料进行保护，避免踩踏磨损、磕碰、划伤等。

5.2.5.6  作业部位下方应在铺设5mm厚度硅橡胶防护垫、塑料保护垫或塑料保护垫(梳形)等材料进行防护，作业过程中应握紧扶稳工具、零件等，防止掉落损伤产品。

5.2.5.7  在飞机上表面登机人员，应穿戴安全带。

5.2.6  防护物的去除

5.2.6.1  完成整机装配后应去除防护物。

5.2.6.2  按照GLC14080306的要求控制和清除多余物。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。