# 1、目的

# 为了规范整个无损检测流程，确保检测结果真实有效，特制定本管理规定。

# 2、范围

本程序规定了无损检测（超声、射线）的质量控制要求。

# 3、术语和定义

| 序号 | 术语 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无损检测(NDT) | 在不破坏材料、零件或结构使用性能的情况下,使用缺陷检验的物理方法进行不连续性指示的评价。 |

# 4、职责和权限

| 部 门 | 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| 工程技术部 | 工程技术部工艺员负责无损检测前的工艺准备。 |
| 质量安环部 | 质量安全部无损检测技术员负责无损检测技术管理工作和测试设备的计量管理工作。 无损检测三级人员负责一、二级人员资格考核和考试，监督一、二级人员的操作，审查和批准相关技术文件 |
| 行政人事部 | 行政人事部部长负责人员鉴定。 |

# 5、工作程序

5.1 人员

5.1.1  凡从事生产的无损检测人员应按SYCX/QMS-S2-03和顾客规范中的相关要求进行培训和鉴定。行政人事部组织人员培训和鉴定。鉴定要求包括： 试验方法和材料的教室培训、规定的工作经历、体格情况、基础知识、专业知识、实际操作等，鉴定等级和要求的细节包括在SYCX/QMS-S2-02中。

5.1.2  无损检验人员应按SYCX/QMS-S2-05取得和使用检验印章，用于区分接收或拒收产品。

5.1.3  无损检验站点应保证有足够的人力资源，并保持相对稳定。

5.1.4  依照SYCX/QMS-S2-03定期对施行无损检测的人员进行从岗能力评估。

5.1.5  无损检测Ⅲ级人员负责Ⅰ、Ⅱ级人员资格考核和考试，监督Ⅰ、Ⅱ级人员的操作，审查和批准相关技术文件。

5.1.6  实施背光的检测人员必须具备Ⅱ级及以上超声人员资质。

5.2 设备

5.2.1  设备的使用与维护按SYCX/QMS-S3-01程序执行。

5.2.2  无损检测现场使用的计量器具必须处于合格状态。需要计量确认的无损检测设备的检定应符合SYCX/QMS-S3-03的要求。

5.2.3  质量安环部无损检测技术员建立并维护超声检测生产线和射线生产线使用的主要计量器具表，表中的信息应包括但不局限于“序号、位置、名称、编号、使用点、校准周期、校准要求”。

5.2.4  所有设备/仪器校检周期不允许延长。当无损检测设备的示值出现异常时，应立即停止使用，并及时通知计量器具的技术主管人员和相关无损检测专业的Ⅲ级人员。必要时，依照SYCX/QMS-S3-03缩短仪器的校验周期。

5.2.5  因设备/仪器等检定、维修等原因造成质量控制试验无法进行时，可向其他部门或单位借用等同或高于其技术指标的设备/仪器，建立借阅账，经Ⅲ级人员确认。

5.2.6  超声检测生产线设备

5.2.6.1  设备应能检测出最小拒收尺寸并可以准确而一致的再现参考试块内已知缺陷的信号响应。

5.2.6.2  设备的信噪比应符合工艺规范的要求。

5.2.7  射线检测生产线设备

5.2.7.1  系统应具备足够的空间分辨率，提高小缺陷分辨能力，加强缺陷边缘锐化效果。

5.2.7.2  系统应具备足够的灵敏度，以便具备检测工程文件中要求的最小缺陷能力。

5.2.7.3  应对射线检测用常规仪器进行定期测试，光学器材常规测试结果记入FM-P5-09-15中，黑白光密度计日常测试结果记入FM-P5-09-16中，数字射线系统空间分辨率测试结果记入FM-P5-09-27中，数字射线系统灵敏度测试结果记入FM-P5-09-28中，数字射线系统长度校验结果记入FM-P5-09-29中。

5.2.8  需要时，可以借用其他公司检测设备。质量安环部（包括Ⅲ级人员）需要对其进行评估认可，设备的使用、维护和校准可按借用公司的相关程序执行。

5.2.9  应根据适用情况，每年或在设备维护维修可能导致软件发生变化后验证检测软件是否发生影响检测的实质性变化，并将验证结果记录在FM-P5-09-32中。射线检测用自动洗片机定期维护检查结果应记录在FM-P5-09-31中。

5.3  材料

5.3.1  采购的材料应符合工艺规范的要求，并在典型工艺规程中进行规定。

5.3.2  除检测仪器以外，进行无损检测所需要的材料如：胶带、铅箔胶带或泡沫标志器、标记笔或粉笔等, 在无损检测文件和/或探伤图表中确定。

5.3.3  胶片法射线检测所使用的原材料，包括胶片、定显影溶液应有合格证，并定期进行验证。胶片入厂检验和过程中检验结果分别填写表格FM-P5-09-17、FM-P5-09-18和FM-P5-09-19中。

5.4  文件

5.4.1  无损检测Ⅲ级人员批准的书面程序才能用于产品的无损检验。无损检测区域工作说明书应符合书面程序要求。需要时，检测程序要经过顾客的批准。

5.4.2  技术人员根据各生产厂提供的特种检查目录编制检测技术单FM-P5-09-05和FM-P5-09-06。射线检测应按实际情况编制胶片法检验图表FM-P5-09-24或数字成像检测图表FM-P5-09-26。典型工艺规程、检测技术单下发之前应经由相应方法的Ⅲ级人员批准。应由技术人员对文件进行定期维护以保证文件描述的过程更改有效。

5.4.3  工艺规范、检验图表应存放在工作场地。

5.4.3.1  检验人员可随时使用，检验过程按批准的书面文件进行。

5.4.3.2  现场使用的资料应是有效的版本。工艺规范等技术资料的发放、更换的管理方法按SYCX/QMS-S1-05执行。

5.4.4  至少每2年审核一次本程序和无损检测技术文件,需要时可由相关技术人员自行决定是否缩短审核周期以保证文件描述的过程更改有效。

5.4.5  无损检测Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级人员应理解所有无损检测程序和文件。在新发文件或修订文件发放之后，每个技术员应及时审阅。

5.5  检验

5.5.1 工程技术部工艺员或技术办公室技术员要按顾客规范、图纸及有关要求对需做探伤的零件编写特种检测目录，填入表FM-P5-09-09和FM-P5-09-10中。

5.5.2  在检验过程中应按照客户的要求，使用适用的参考试块对设备进行周期性校准检查并记录。

5.5.3  在检验过程中应确保全部检测区域的有效覆盖。

5.5.4  在检验过程中应尽可能保留零件的保护罩(如盖板、堵帽或堵头)，任何在本工序中已取掉的保护罩在检验工艺完成后要重新装上。

5.5.5  在零件进行检查时因工艺的原因对零件造成破坏时应报告Ⅲ级人员或主管领导，必要时可以采用专用夹具以保护零件。

5.5.6  当某一生产线同时检测的零件多于一项时，要对零件进行临时标识，标识方法按SYCX/QMS-P4-02执行。

5.5.7  按顾客规范规定的验收/拒收标准评定显示结果，确定零件合格与否，若不合格需按SYCX/QMS-P5-10处理。当在接收边缘性检测结果前，应由方法Ⅲ级人员进行补充评审，并记录在FM-P5-09-07中。

5.5.8  各种试验报告应及时发出以保证生产正常进行。检测结果应记录在程序和规范规定的表格中。

5.5.9  发现无损检验工艺失控时，应立即通知Ⅲ级人员对其进行分析并整改，若失控问题对产品质量有实质性影响，应按照SYCX/QMS-P5-10进行处理。

5.5.10  检验人员工作时不允许带彩色或者变色眼镜。当视力检查是以矫正的形式通过时，所有的检测工作必须在矫正视力情况下进行。

5.5.11  对于工艺规范中规定每天或每班进行的质控试验项目，如果间断生产时，可以不做质控记录，但应注明未做的原因。但当重新开始生产时必须先做质控试验，在满足要求的情况下才可重新检测零件。

5.5.12  顾客允许时，可对提交无损检测的零件进行抽样检测，无损检测抽样计划可能需经用户批准。

5.5.13  胶片法射线检测完成后，应及时将胶片存储到底片收藏袋内，并填写表格FM-P5-09-25。

5.6  参考试块

5.6.1  代表产品材料和结构的参考试块按用户的要求制作，并用于验证无损检测的有效性。

5.6.2  无损检测参考试块要求和使用应在无损检测的技术文件中予以规定。

5.6.3  有要求时，参考试块的使用需要经顾客批准。

5.6.4  若参考试块连续12个月未被使用，从最后一次使用日期起，每12个月鉴定一次，直到满足本程序要求，并记录在程序规定的表格中。

5.6.5  参考试块投入使用前，应由超声Ⅲ级人员使用相同设备验证参考试块与其代表件适用项的相似性，如衰减、噪声和声速，并将验证结果记录在表格FM-P5-09-11。

5.7  环境

5.7.1  无损检验各专业在检验过程中对环境的要求应分别满足顾客规范的要求。

5.8  运行效果审查

5.8.1  无损检测Ⅲ级人员应每年对相应的无损检测方法进行运行效果审查，审查结果记录在表格FM-P5-09-12中。审查范围应包含操作过程、环境、人员、设备状态等方面。

5.8.2  审查记录应保存。

5.9  检测结果的记录

5.9.1  超声检验相关记录记入FM-P5-09-02、FM-P5-09-07、FM-P5-09-08中。超声参考试块的检测结果记入FM-P5-09-01 和FM-P5-09-03 中。

5.9.2  背光检测记录记入FM-P5-09-07中。

5.9.3  其它需发出试验报告的项目填写表FM-P5-09-33。

5.9.4  对产品进行检测后，还应在产品制造记录中的相应栏目内盖章。若检测结论为不合格时，应说明拒收的数量，同时以表FM-P5-09-13发出检测结果通知。

5.9.5  超声C扫描检测数据的归档记入FM-P5-09-04中。

5.9.6 射线检测操作记录、原始记录和报告分别记入FM-P5-09-30、FM-P5-09-20和FM-P5-09-21中。

5.9.7  射线检测显影液活性测试和工艺试验测试结果分别记入FM-P5-09-22和FM-P5-09-23中。

5.10  无损结果监控

每月应将相关操作人员的检测结果记录在FM-P5-09-04中，无损III级人员以月为单位对各操作人员做出的检测结果和数据趋势进行监控和分析。当产品合格率低于97%或连续升高、降低时，III级人员应调查趋势变化原因，并将分析结果记录在FM-P5-09-04中。针对识别出的无损工艺问题，III级人员应进行根本原因分析，制定纠正措施，并形成记录。

相关流程

# 7、引用文件

# SYCX/QMS-S2-01  人力资源管理程序

# SYCX/QMS-S2-02  岗位技能管理程序

# SYCX/QMS-S2-03  员工培训与技能管理程序

# SYCX/QMS-S2-05  印章管理程序

# SYCX/QMS-P4-02  产品标识管理程序

# SYCX/QMS-P5-10  不合格品控制管理程序

# 8、记录表格

# 8.1  规定表格

FM-P5-09-01  超声无损检测参考试块维护检查记录

FM-P5-09-02  超声检测设备系统操作记录

FM-P5-09-03  系统参考试块扫描记录

FM-P5-09-04  无损检测数据文件归档记录

FM-P5-09-05  超声波检测技术单

FM-P5-09-06  目视检测技术单

FM-P5-09-07  无损检测记录表

FM-P5-09-08  无损检测记录表（续页）

FM-P5-09-09  特种检查目录

FM-P5-09-10  特种检查目录（续页）

FM-P5-09-11  参考试块和代表件相似性验证记录

FM-P5-09-12  无损检测生产线运行效果审查记录

FM-P5-09-13  无损检测结果通知单

FM-P5-09-14  无损检测结果监控记录表

FM-P5-09-15  光学器材控制记录表

FM-P5-09-16  密度计控制记录表

FM-P5-09-17  胶片入厂验收记录

FM-P5-09-18  胶片入厂验收报告

FM-P5-09-19  使用中胶片控制记录

FM-P5-09-20  射线检测原始记录

FM-P5-09-21  射线检测报告

FM-P5-09-22  显影液活性控制记录

FM-P5-09-23  射线检测工艺试验记录

FM-P5-09-24  胶片法检测图表

FM-P5-09-25  底片收藏袋

FM-P5-09-26  数字成像法检测图表

FM-P5-09-27  数字射线检测系统空间分辨率测试记录

FM-P5-09-28  数字射线检测系统灵敏度记录

FM-P5-09-29  数字射线检测系统长度校准记录

FM-P5-09-30  射线检测系统操作记录

FM-P5-09-31  洗片机预防维护检查记录

FM-P5-09-32  检测软件验证记录

8.2  引用表格

FM-P5-09-33  试验报告